# Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные ГОСТ 6286-73

Назначение:

Для подачи под высоким давлением жидкостей. Маслобензостойкие.

тип I, тип IZ 							тип II, тип IIZ

Пример условного обозначения:

IЛ-12-13,5-У ГОСТ 6286-73

Рукав групп А, Б или В, тип I, с оплеткой из латунированной проволоки,

внутренним диаметром 12,0 мм,

рабочее давление 13,5 МПа, для умеренного климата.

Z-I-12-14 ГОСТ 6286-73

Рукав Z типа I,

внутренним диаметром 12,0 мм,

на рабочее давление 14,0 МПа,

для умеренного и тропического климата.

| Тип, группа | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр, мм |  | Рабочее давление МПа |  |  |  | Длина, м | Температура работоспособности, ºС |  |
|  | Внутренний | Наружный | Гр.А | Гр.Б | Гр.В | Z |  |  |  |
| I А,Б,В | 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 25,0 32,0 38,0 | 14,5 16,5 18,0 20,5 22,5 27,5 32,0 37,0 44,0 50,0 | 20,0 19,0 16,5 15,0 13,5 10,0 9,0 8,0 6,5 4,0 | 25,0 23,0 21,0 18,0 16,0 13,0 12,0 10,0 7,5 5,0 | 30,0 27,0 24,0 22,0 20,0 15,0 14,0 12,0 9,0 6,0 | - | 0,5-4,0 | Для умеренного климата: от -50 до +70; для холодного климата: от -60 до +70. | 3-х кратный запас прочности. Рабочая среда: бензин, керосин, дизтопливо, масла на нефтяной основе, вода. |
| II А,Б,. | 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 25,0 32,0 38,0 | 17,0 19,0 21,0 23,0 25,0 29,0 34,0 39,0 46,0 52,0 | 30,0 28,0 25,0 21,5 21,0 16,5 15,0 12,5 10,0 8,0 | 35,0 33,0 32,0 27,0 25,0 20,0 18,0 16,0 13,0 9,0 | 41,0 37,0 35,0 31,0 30,0 24,0 22,0 20,0 14,0 10,0 | - | 0,5-4,0 | Для умеренного климата: от -50 до + 70; для холодного климата: от - 60 до + 70. | 3-х кратный запас прочности. Рабочая среда: бензин, керосин, дизтопливо, масла на нефтяной основе, вода. |
| I Z | 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 25,0 32,0 38,0 | 15,9 17,5 19,85 23,0 26,2 31,2 38,1 46,0 52,6 | - | - | - | 20,0 17,5 16,0 14,0 10,5 9,0 7,0 4,4 3,5 | 0,5-4,0 | Для умеренного климата: от -50 до + 70; для холодного климата: от - 60 до + 70. | 4-х кратный запас прочности. Рабочая среда: гидравлические жидкости, минеральные масла, растворимые масла, масляные и водные эмульсии, водный раствор гликоля, вода. Озоностойкие. |
| II Z | 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 25,0 32,0 38,0 | 17,5 19,1 21,4 24,6 27,8 32,8 39,7 50,5 57,15 | - | - | - | 35,0 30,0 28,0 25,0 20,0 16,0 14,0 11,0 9,0 | 0,5-4,0 | Для умеренного климата: от -50 до + 70; для холодного климата: от - 60 до + 70. |  |

Рукава изготавливаются с одной (Тип I) и двумя (Тип II) металлическими оплетками из латунированной и смешанной проволоки.